|  |  | Gamme FLEXSTAR FLEXSTAR -Tuyau de chauffage urbain Système composite conformément à EN 15632 -1 /-2 adapté jusqu’à : max. 95 °C (fluctuante) température de service continue de max. 80 °C pression de service de max. 6 bar composée de : tube médian en polyéthylène réticulé (PEX) avec barrière contre la diffusion d’oxygène (EVOH) isolation en mousse haute pression en polyuréthane sans FCKW, flexible et présentant une étanchéité longitudinale fabriquée en continu avec les conductibilités thermiques suivantes : FLEXSTAR :  ≤ 0,025 W/mK (≤ Ø 105 mm) gaine de protection en polyéthylène (LLD-PE) ondulé sous forme extrêmement sinusoïdale, extrudé sans couture avec contrôle en usine Livraison sur tambours, en anneaux ou en set Monotube FLEXSTAR-UNO Mètres linéaires FLEXSTAR 25/70 Mètres linéaires FLEXSTAR 32/70 Mètres linéaires FLEXSTAR 40/90 Mètres linéaires FLEXSTAR 50/90 Mètres linéaires FLEXSTAR 63/105 Monotube FLEXSTAR-DUO Mètres linéaires FLEXSTAR 25+25/90 Mètres linéaires FLEXSTAR 32+32/105 Mètres linéaires FLEXSTAR 40+40/125 Mètres linéaires FLEXSTAR 50+50/150 Pièce de raccordement (raccord vissé) Pour connexion avec une pièce de raccordement de conduites PEX prolongées (raccord vissé) en laiton avec filetage extérieur adapté pour : Pièce PEX 25 mm Pièce PEX 32 mm Pièce PEX 40 mm Pièce PEX 50 mm Pièce PEX 63 mm Pièce de raccordement (raccord à sertir) En laiton avec filetage extérieur adapté pour : Pièce PEX 25 mm Pièce PEX 32 mm Pièce PEX 40 mm Pièce PEX 50 mm Pièce PEX 63 mm Accouplement (raccord vissé) En laiton pour raccorder deux tubes de pompe à chaleur FLEXSTAR (sans matériaux isolants) adaptées pour : Pièce PEX 25 mm sur 25 mm Pièce PEX 32 mm sur 25 mm Pièce PEX 32 mm sur 32 mm Pièce PEX 40 mm sur 32 mm Pièce PEX 40 mm sur 40 mm Pièce PEX 50 mm sur 40 mm Pièce PEX 50 mm sur 50 mm Pièce PEX 63 mm sur 50 mm Pièce PEX 63 mm sur 63 mm Accouplement CALPEX (raccord à sertir) En laiton/acier* pour raccorder deux tubes de pompe à chaleur FLEXSTAR (sans matériaux isolants) adaptées pour : Pièce PEX 25 mm sur PEX 25 mm Pièce PEX 32 mm sur PEX 25 mm Pièce PEX 32 mm sur PEX 32 mm Pièce PEX 40 mm sur PEX 32 mm Pièce PEX 40 mm sur PEX 40 mm Pièce PEX 50 mm sur PEX 40 mm Pièce PEX 50 mm sur PEX 50 mm Pièce PEX 63 mm sur PEX 50 mm Pièce PEX 63 mm sur PEX 63 mm Pièce angulaire 90° (raccord à sertir) En laiton ou en acier pour raccorder deux tubes de pompe à chaleur FLEXSTAR (sans matériaux isolants) adaptées pour : Pièce PEX 25 mm* Pièce PEX 32 mm* Pièce PEX 40 mm* Pièce PEX 50 mm* Pièce PEX 63 mm* * Isolation ultérieure avec des coques à clip L ou Big-L * Isolation ultérieure avec les coquilles à clips Big-L Capuchon d’extrémité thermorétractable pour pièces humides Extrémité thermorétractable, comme terminaison pour les entrées de maison, composée de : polyoléfine reliée moléculairement et modifiée, revêtue de colle d’étanchéité. (résistant aux températures jusqu’à 125 °C) avec bandes thermométriques et bande abrasive Capuchon d’extrémité thermorétractable pour FLEXSTAR -UNO adapté pour : Pièce FLEXSTAR 25/70 Pièce FLEXSTAR 32/70 Pièce FLEXSTAR 40/90 Pièce FLEXSTAR 50/90 Pièce FLEXSTAR 63/105 Capuchon d’extrémité thermorétractable pour FLEXSTAR -DUO Pièce FLEXSTAR 25+25/90 Pièce FLEXSTAR 32+32/105 Pièce FLEXSTAR 40+40/125 Pièce FLEXSTAR 50+50/150 Capuchon d’extrémité pour pièces sèches Comme terminaison pour les maisons, composée de : capuchon à enficher en PE-LD Capuchon d’extrémité pour FLEXSTAR -UNO Pièce FLEXSTAR 25/70 Pièce FLEXSTAR 32/70 Pièce FLEXSTAR 40/90 Pièce FLEXSTAR 50/90 Pièce FLEXSTAR 63/105 Capuchon d’extrémité pour FLEXSTAR -DUO Pièce FLEXSTAR 25+25/90 Pièce FLEXSTAR 32+32/105 Pièce FLEXSTAR 40+40/125 Pièce FLEXSTAR 50+50/150 Bague d’étanchéité Se compose d’une bague en néoprène spécialement profilée adaptée pour : Pièce tube extérieur 70 mm Pièce tube extérieur 90 mm Pièce tube extérieur 105 mm Pièce tube extérieur 125 mm Pièce tube extérieur 150 mm Outil disponible à la location pour raccord à sertir Dimensions : ø 20 – 40 mm (chauffage/sanitaire) Outil pour les dimensions ø 20 – 40, composé de : boîte à outils, outil d’élargissement et outil de serrage 1 kit Kit d’outils disponible à la location pour raccord à sertir Dimensions : ø 50 – 110 mm Kit composé de : 2 boîtes à outils 1 boîte à outils avec outil d’élargissement ø 50 - 110 1 boîte à outils avec outil de serrage ø 50 - 110 les deux boîtes à outils sont nécessaires 1 kit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |