|  |  | Assortimento FLEXSTAR Tubazione per teleriscaldamento FLEXSTAR Sistema composito secondo EN 15632 -1 /-2 idoneo fino a: Max. 95 °C (oscillante) Max. 80°C di temperatura di esercizio continuo Max. 6 bar di pressione d’esercizio Comprendente: Tubo di servizio in polietilene reticolato (PEX) con barriera anti-diffusione dell’ossigeno (EVOH) Isolamento in schiuma rigida di poliuretano ad alta pressione prodotta in continuo, libera da CFC, flessibile e impermeabile longitudinalmente con le seguenti caratteristiche di conducibilità termica: FLEXSTAR:  ≤ 0,025 W/mK (≤ Ø 105 mm) Guaina protettiva in polietilene corrugato a forma estremamente sinusoidale, estruso senza giunzioni (LLD-PE), inclusa prova di officina Consegna su fusti, in anelli o come set Tubazione singola FLEXSTAR-UNO Ml FLEXSTAR 25/70 Ml FLEXSTAR 32/70 Ml FLEXSTAR 40/90 Ml FLEXSTAR 50/90 Ml FLEXSTAR 63/105 Tubazione doppia FLEXSTAR-DUO Ml FLEXSTAR 25+25/90 Ml FLEXSTAR 32+32/105 Ml FLEXSTAR 40+40/125 Ml FLEXSTAR 50+50/150 Raccordo (raccordo a vite) Raccordo PEX (raccordo a vite) per il collegamento a tubazioni di prosecuzione, in ottone con filettatura esterna, idoneo per: Pezzo PEX 25 mm Pezzo PEX 32 mm Pezzo PEX 40 mm Pezzo PEX 50 mm Pezzo PEX 63 mm Raccordo (raccordo a pressare) In ottone con filettatura esterna, idoneo per: Pezzo PEX 25 mm Pezzo PEX 32 mm Pezzo PEX 40 mm Pezzo PEX 50 mm Pezzo PEX 63 mm Giunto CALPEX (raccordo a vite) In ottone per il collegamento di due Tubi della pompa di calore FLEXSTAR (senza materiale isolante), idoneo per: Pezzo PEX 25 mm con 25 mm Pezzo PEX 32 mm con 25 mm Pezzo PEX 32 mm con 32 mm Pezzo PEX 40 mm con 32 mm Pezzo PEX 40 mm con 40 mm Pezzo PEX 50 mm con 40 mm Pezzo PEX 50 mm con 50 mm Pezzo PEX 63 mm con 50 mm Pezzo PEX 63 mm con 63 mm Giunto (raccordo a pressare) In ottone /acciaio* per il collegamento di due Tubi della pompa di calore FLEXSTAR (senza materiale isolante), idoneo per: Pezzo PEX 25 mm con PEX 25 mm Pezzo PEX 32 mm con PEX 25 mm Pezzo PEX 32 mm con PEX 32 mm Pezzo PEX 40 mm con PEX 32 mm Pezzo PEX 40 mm con PEX 40 mm Pezzo PEX 50 mm con PEX 40 mm Pezzo PEX 50 mm con PEX 50 mm Pezzo PEX 63 mm con PEX 50 mm Pezzo PEX 63 mm con PEX 63 mm Gomito a 90° (raccordo a pressare) In ottone ovvero acciaio per il collegamento di due Tubi della pompa di calore FLEXSTAR (senza materiale isolante), idoneo per: Pezzo PEX 25 mm* Pezzo PEX 32 mm* Pezzo PEX 40 mm* Pezzo PEX 50 mm* Pezzo PEX 63 mm* * Isolamento secondario con gusci L o L Big Clip *Isolamento secondario con gusci a L Big Clip Tappo terminale termo-restringente per ambienti umidi Termo-restringente, come chiusura per allacciamenti edifici, comprendente: Poliolefina reticolata a livello molecolare e modificata, rivestita con mastice sigillante. (Resistente alla temperatura fino a 125 °C) incl. strisce di misurazione della temperatura e nastro abrasivo Tappo terminale termo-restringente per FLEXSTAR-UNO Idoneo per: Pezzo FLEXSTAR 25/70 Pezzo FLEXSTAR 32/70 Pezzo FLEXSTAR 40/90 Pezzo FLEXSTAR 50/90 Pezzo FLEXSTAR 63/105 Tappo terminale termo-restringente per FLEXSTAR -DUO Pezzo FLEXSTAR 25+25/90 Pezzo FLEXSTAR 32+32/105 Pezzo FLEXSTAR 40+40/125 Pezzo FLEXSTAR 50+50/150 Tappo terminale per ambienti asciutti Come chiusura per installazioni domestiche, comprendente: Tappo inseribile in PE-LD Tappo terminale per FLEXSTAR -UNO Pezzo FLEXSTAR 25/70 Pezzo FLEXSTAR 32/70 Pezzo FLEXSTAR 40/90 Pezzo FLEXSTAR 50/90 Pezzo FLEXSTAR 63/105 Tappo terminale per FLEXSTAR -DUO Pezzo FLEXSTAR 25+25/90 Pezzo FLEXSTAR 32+32/105 Pezzo FLEXSTAR 40+40/125 Pezzo FLEXSTAR 50+50/150 Anello di tenuta Consistente in un anello in neoprene con un profilo speciale Idoneo per: Pezzo tubo esterno 70 mm Pezzo tubo esterno 90 mm Pezzo tubo esterno 105 mm Pezzo tubo esterno 125 mm Pezzo tubo esterno 150 mm Attrezzi a noleggio per raccordo a pressare Dimensioni: ø 20 – 40 mm (riscaldamento / sanitario) Attrezzo per le dimensioni ø 20 – 40, comprendente: Valigetta attrezzi, attrezzo per espansione e attrezzo per compressione 1 set Set attrezzi a noleggio per raccordo a pressare Dimensioni: ø 50 - 110 mm Set comprendente: 2 valigette attrezzi 1 valigetta attrezzi con attrezzo per espansione ø 50 - 110 1 valigetta attrezzi con attrezzo per compressione ø 50 - 110 Sono necessarie ambedue le valigette attrezzi 1 set |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |