|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Assortimento FLEXSTAR  Tubazione per teleriscaldamento FLEXSTAR  Sistema composito secondo EN 15632 -1 /-2 idoneo fino a:  Max. 95 °C (oscillante)  Max. 80°C di temperatura di esercizio continuo Max. 6 bar di pressione d’esercizio  Comprendente:  **Tubo di servizio** in polietilene reticolato (PEX) con barriera anti-diffusione dell’ossigeno (EVOH)  **Isolamento** in schiuma rigida di poliuretano ad alta pressione prodotta in continuo, libera da CFC, flessibile e impermeabile longitudinalmente con le seguenti caratteristiche di conducibilità termica: FLEXSTAR:  ≤ 0,025 W/mK (≤ Ø 105 mm)  **Guaina protettiva** in polietilene corrugato a forma estremamente sinusoidale, estruso senza giunzioni (LLD-PE), inclusa prova di officina  Consegna su fusti, in anelli o come set  Tubazione singola FLEXSTAR-UNO  Ml FLEXSTAR 25/70  Ml FLEXSTAR 32/70  Ml FLEXSTAR 40/90  Ml FLEXSTAR 50/90  Ml FLEXSTAR 63/105  Tubazione doppia FLEXSTAR-DUO  Ml FLEXSTAR 25+25/90  Ml FLEXSTAR 32+32/105  Ml FLEXSTAR 40+40/125  Ml FLEXSTAR 50+50/150  Raccordo (raccordo a vite)  Raccordo PEX (raccordo a vite) per il collegamento a tubazioni di prosecuzione, in ottone con filettatura esterna, idoneo per:  Pezzo PEX 25 mm  Pezzo PEX 32 mm  Pezzo PEX 40 mm  Pezzo PEX 50 mm  Pezzo PEX 63 mm  Raccordo (raccordo a pressare)  In ottone con filettatura esterna, idoneo per:  Pezzo PEX 25 mm  Pezzo PEX 32 mm  Pezzo PEX 40 mm  Pezzo PEX 50 mm  Pezzo PEX 63 mm  Giunto CALPEX (raccordo a vite)  In ottone per il collegamento di due Tubi della pompa di calore FLEXSTAR (senza materiale isolante), idoneo per:  Pezzo PEX 25 mm con 25 mm  Pezzo PEX 32 mm con 25 mm  Pezzo PEX 32 mm con 32 mm  Pezzo PEX 40 mm con 32 mm  Pezzo PEX 40 mm con 40 mm  Pezzo PEX 50 mm con 40 mm  Pezzo PEX 50 mm con 50 mm  Pezzo PEX 63 mm con 50 mm  Pezzo PEX 63 mm con 63 mm  Giunto (raccordo a pressare)  In ottone /acciaio\* per il collegamento di due Tubi della pompa di calore FLEXSTAR (senza materiale isolante), idoneo per:  Pezzo PEX 25 mm con PEX 25 mm  Pezzo PEX 32 mm con PEX 25 mm  Pezzo PEX 32 mm con PEX 32 mm  Pezzo PEX 40 mm con PEX 32 mm  Pezzo PEX 40 mm con PEX 40 mm  Pezzo PEX 50 mm con PEX 40 mm  Pezzo PEX 50 mm con PEX 50 mm  Pezzo PEX 63 mm con PEX 50 mm  Pezzo PEX 63 mm con PEX 63 mm  Gomito a 90° (raccordo a pressare)  In ottone ovvero acciaio per il collegamento di due Tubi della pompa di calore FLEXSTAR (senza materiale isolante), idoneo per:  Pezzo PEX 25 mm**\***  Pezzo PEX 32 mm**\***  Pezzo PEX 40 mm**\***  Pezzo PEX 50 mm**\***  Pezzo PEX 63 mm**\***  \* Isolamento secondario con gusci L o L Big Clip  \*Isolamento secondario con gusci a L Big Clip  Tappo terminale termo-restringente per ambienti umidi  Termo-restringente, come chiusura per allacciamenti edifici, comprendente:  Poliolefina reticolata a livello molecolare e modificata, rivestita con mastice sigillante. (Resistente alla temperatura fino a 125 °C) incl. strisce di misurazione della temperatura e nastro abrasivo  Tappo terminale termo-restringente per FLEXSTAR-UNO  Idoneo per:  Pezzo FLEXSTAR 25/70  Pezzo FLEXSTAR 32/70  Pezzo FLEXSTAR 40/90  Pezzo FLEXSTAR 50/90  Pezzo FLEXSTAR 63/105  Tappo terminale termo-restringente per FLEXSTAR -DUO  Pezzo FLEXSTAR 25+25/90  Pezzo FLEXSTAR 32+32/105  Pezzo FLEXSTAR 40+40/125  Pezzo FLEXSTAR 50+50/150  Tappo terminale per ambienti asciutti  Come chiusura per installazioni domestiche, comprendente: Tappo inseribile in PE-LD  Tappo terminale per FLEXSTAR -UNO  Pezzo FLEXSTAR 25/70  Pezzo FLEXSTAR 32/70  Pezzo FLEXSTAR 40/90  Pezzo FLEXSTAR 50/90  Pezzo FLEXSTAR 63/105  Tappo terminale per FLEXSTAR -DUO  Pezzo FLEXSTAR 25+25/90  Pezzo FLEXSTAR 32+32/105  Pezzo FLEXSTAR 40+40/125  Pezzo FLEXSTAR 50+50/150  Anello di tenuta  Consistente in un anello in neoprene con un profilo speciale  Idoneo per:  Pezzo tubo esterno 70 mm  Pezzo tubo esterno 90 mm  Pezzo tubo esterno 105 mm  Pezzo tubo esterno 125 mm  Pezzo tubo esterno 150 mm  Attrezzi a noleggio per raccordo a pressare  Dimensioni: ø 20 – 40 mm (riscaldamento / sanitario)  Attrezzo per le dimensioni ø 20 – 40, comprendente: Valigetta attrezzi, attrezzo per espansione e attrezzo per compressione  1 set  Set attrezzi a noleggio per raccordo a pressare  Dimensioni: ø 50 - 110 mm  Set comprendente: 2 valigette attrezzi  1 valigetta attrezzi con attrezzo per espansione ø 50 - 110  1 valigetta attrezzi con attrezzo per compressione ø 50 - 110  Sono necessarie ambedue le valigette attrezzi  1 set |  |  |